| kategoria | numer gatunku | opis |
| --- | --- | --- |
| złom z odzysku | E 3 | ciężki złom stalowy z przewagą elementów grubszych niż 6 mm, w wymiarach nie większych niż 1,5×0,5×0,5, przygotowany jako wsad, może zawierać rury i profile tłoczone. Złom karoseryjny i koła od samochodu są niedopuszczalne, Wolny od betonu i lekkich prętów stalowych, widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe |
|  | E 1 | lekki złom stalowy z przewagą elementów poniżej 6 mm grubości, o wymiarach nie większych niż 1,5×0,5×0,5 m, wsadowy. Jeżeli ciężar nasypowy ma być większy, zaleca się ustalić maksymalny wymiar na 1,0m. Może zawierać koła samochodów osobowych, nie może zawierać karoserii samochodów osobowych i złomu z gospodarstw domowych. Musi być wolny od stali zbrojeniowej i lekkich prętów, od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe |
| złom produkcyjny (mała zawartość domieszek, wolny od powłok) | E 2 | ciężki złom poprodukcyjny, przeważają elementy grubsze niż 3mm, wsadowy. Musi być wolny od powłok, o ile nie ustalono inaczej, od stali zbrojeniowej i lekkich prętów, również nowych. Musi być wolny od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe |
|  | E 8 | lekki złom poprodukcyjny przeważają elementy poniżej 3mm, wsadowy. Musi być wolny od powłok, o ile nie ustalono inaczej oraz od luźnych taśm dla uniknięcia problemów przy umieszczaniu w piecu. Musi być wolny od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe |
|  | E 6 | lekki złom poprodukcyjny przeważają elementy (poniżej 3mm), zagęszczony lub w formie pakietów, wsadowy. Musi być wolny od powłok, o ile nie ustalono inaczej. Musi być wolny od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe |
| złom strzępiarkowy | E 40 | złom strzępiarkowy, rozdrobniony na części, które w 95% ładunku nie mogą być większe niż 200mm. W pozostałości 5% nie dopuszcza się elementów większych niż 1000mm, wsadowy. Musi być wolny od nadmiernej wilgoci, luźnych kawałków żeliwa złomu ze spalarni (szczególnie puszek z blachy pobielanej). Musi być wolny od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe. |
| wióry stalowe | E 5 H | jednolite luźne wióry stali węglowej o znakomitym pochodzeniu, wolne od wysokiego udziału wiórów wełnistych, materiałów sypkich i wiórów stali automatowych, wsadowe. Wióry musza być wolne od wszelkich zanieczyszczeń, jak metale nieżelazne, zgorzeliny, pył szlifierski i silnie utlenionych wiórów i materiałów przemysłu chemicznego. |
|  | E 5 M | mieszane luźne wióry stali węglowej o znanym pochodzeniu, wolne od wysokiego udziału wiórów wełnistych, materiałów sypkich i wiórów stali automatowych, wsadowe. Wióry musza być wolne od wszelkich zanieczyszczeń, jak metale nieżelazne, zgorzeliny, pył szlifierski i silnie utlenionych wiórów i materiałów przemysłu chemicznego. |
| lekki złom stopowy z dużym udziałem domieszek | EHRM (4) | złom stalowy nowy lub z odzysku, składa się przede wszystkim ze stali zbrojeniowej i lekkich prętów, wsadowy. Może być cięty, nożycowany, pakietowany, musi być wolny od dużych ilości betonu i innych materiałów budowlanych. Musi być wolny od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe. |
| złom z dużą ilością domieszek | EHRM (5) | stare i nowe części i elementy maszyn, które mieszczą się w innych gatunkach, wsadowe. Może zawierać kawałki żeliwa (przede wszystkim obudowy od elementów mechanicznych). musi być wolny od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części takich jak obudowy łożysk, pierścienie brązowe i inne i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe. |
| strzępiony złom ze spalarni | E 46 | strzępiony złom ze spalarni, luźny złom stalowy z urządzeń spalających odpady komunalne, po przejściu przez separatory magnetyczne, strzępiony, w kawałkach mniejszych niż 200mm, zawierający część cynowanych puszek stalowych, wsadowy. Musi być wolny od nadmiernej wilgoci i rdzy. Musi być wolny od widocznej miedzi, cyny, ołowiu (i stopów), części maszyn i śmieci, aby osiągnąć wartości wzorcowe. |