| rodzaj i klasa | postać | wymiary i masa | stopień skorodowania | dopuszczalny stopień zanieczyszczeń metalicznych i niemaetalicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | złom kawałkowy w postaci odpadów z przeróbki plastycznej i procesów stalowniczych, złom poamortyzacyjny z wyjątkiem drutu i wyrobów z drutu oraz odcinków | największe wymiary 1000×500×500 mm, grubości 6mm i powyżej, największą masą kawałka 2000 kg, po uzgodnieniu dopuszcza się większe wymiary i masy kawałków; dopuszcza się do 5% masy złomu połączonego o mniejszej grubości około do 2% połączonego mechanicznie z częściami żeliwnymi; koła i obręcze kolejowe o średnicy do 1100 mm mogą być po uzgodnieniu dostarczone w całości; wystające części przy złomie z konstrukcji nie powinny przekraczać 100 mm, przy zachowaniu maksymalnych wymiarów; za zgodą odbiorcy dopuszcza się złom strzelany oraz w postaci niedolewów i wlewków o masie do 5000 kg w uzgodnionych wymiarach; masa nasypowa złomu ok.0,8 t/m3 | I lub II | w złomie o II stopniu skorodowania dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 2% |
| W2 | złom kawałkowy poamortyzacyjny, odcinki rur, zwijane lub wiązane taśmy, liny, druty i pręty | największe wymiary 1000×500×500 mm, minimalna grubość 4 mm; dopuszcza się do 10% masy złomu o mniejszej grubości, złączonego ze złomem grubości 4 mm i powyżej; taśmy, druty, liny, pręty w kręgach lub wiązkach o średnicy zewnętrznej do 150 mm; największa masa kawałka złomu poamortyzacyjnego 2000kg; po uzgodnieniu dopuszcza się dostarczenie złomu kawałkowego o innych wymiarach, grubości i masie; masa nasypowa złomu około 0,7 t/m3 | I lub II | dopuszcza się do 2% masy partii złomu z powłoką cynku lub zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilościach nie przekraczających 2% |
| W3 | złom kawałkowy bez odcinków rur, drutu, lin oraz wiórów | największe wymiary 300×300×200 mm, grubość powyżej 8 mm, największa masa kawałka 35 kg; po uzgodnieniu dopuszcza się kawałki złomu o grubości poniżej 8 mm o masie do 20 kg; masa nasypowa złomu około 1,3 t/m3 | I lub II | dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 1,5 % |
| W4 | złom kawałkowy specjalny, jednolity bez odcinków rur, drutów i wyrobów z drutu oraz wiórów | złom niebieski i strzelany, odpady produkcyjne (np. szyny, odpady z kuźni, walcowni, tłoczni, stoczni) największe wymiary 300×300×200 mm i powyżej; średnica prętów min 20 mm; masa poszczególnych kawałków do 35 kg; masa nasypowa złomu około 1,2 t/m3; po uzgodnieniu pomiedzy dostawcą i odbiorcą dopuszcza się większą masę poszczególnych kawałków | I | dopuszcza się zanieczyszczenia niemetaliczne nie dające się oddzielić w czasie przerobu złomu w ilości nie przekraczającej 1 % |